## Slide 1: 【DFTB】 Constant current STM image of Si(001)-c(4x2)
探針: Si4H9
試料: Si(001)-c(4x2)結晶表面
Current = 6000 nA
for both calculations
Occupied state. Vtip = +0.8 V
Unoccupied state. Vtip = -0.5 V
Constant current STM topography
1st layer
2nd layer
六角形のハニカム構造がバイアスの正負によって反転することを再現した。
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_001a
DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_001b
1